Materiales multicapa obtenidos a partir de PLA, PHBV y quitosano

M.U de la Ordena , I. Bernabé Vírsedab,  J. Martínez Urreagab.

a Departamento de Química Orgánica, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Óptica y Optometría, Arcos de Jalón 118, 28037, Madrid, España.

b Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, E.T.S.I. Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, José Gutiérrez Abascal 2, 28006, Madrid, España.

Email: mariula@ucm.es

PLA y PHBV son polímeros de elevado interés al ser materiales biobasados, biodegradables y biocompatibles, que pueden ser además reciclados mecánicamente [1]. Sin embargo, la permeabilidad a O2 es elevada, lo que dificulta su aplicación en industrias importantes como la del envasado de alimentos. El uso de multicapas y capas barrera es una estrategia simple para obtener envases biobasados con una prestaciones mejoradas. Para ello, es importante no sólo que presenten buenas propiedades mecánicas y de barrera, sino que haya también una buena compatibilidad entre la barrera y las capas que componen el material [2].

En esta investigación se ha evaluado el uso de una capa fina de quitosano, aplicada por casting, para mejorar la permeabilidad al oxígeno de bicapas obtenidas a partir de PLA y mezclas de PLA y PHBV. El objetivo principal en este trabajo ha sido mejorar la compatibilidad entre la capa de quitosano, un material hidrofílico, y las láminas hidrófobas de PLA y PLA-PHBV. Para ello las láminas poliméricas se activaron con NaOH y el quitosano se disolvió en ácido láctico. Se prepararon capas barrera de diferente espesor variando las concetraciones de quitosano.

Los resultados obtenidos mediante espectroscopía FTIR-ATR y medidas de ángulo de contacto, muestran que 5 minutos de activación son suficientes para modificar las características de la superficie del polímero, incluyendo un aumento de la hidrofilicidad. Este efecto es más notorio en las láminas de mezcla de PLA y PHBV que en láminas de sólo PLA. La presencia de una capa fina intermedia de quitosano mejora la barrera, disminuyendo la permeabilidad a O2 hasta un 75 %. Al mismo tiempo, la capa de quitosano reduce la transmisión de radiación UV, lo cual se considera positivo. Sin embargo, la presencia de quitosano y los procesos de activación pueden afectar a la reciclabilidad mecánica del material.

Agradecimientos:

Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea (Proyecto Bioplastics Europe, Grant Agreement n.º 860407). Gobierno de España (UE Next Generation, proyecto RecForest TED2021-130166B-I00). Universidad Politécnica de Madrid (proyecto UPM RP2205430163).

Referencias:

[1] Bernabé Vírseda, I.  Beltrán, F. R., de la Orden, M. U., Martínez Urreaga, J. Effects of solid-state polymerization on the structure and properties of degraded poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate). Polymer Degradation and Stability, 220 (2024) 110630.

[2] Andrade-Del Olmo, J., Pérez-Álvarez, L., Hernáez, E., Ruiz-Rubio, L., & Vilas-Vilela, J. L. Antibacterial multilayer of chitosan and (2-carboxyethyl)- β-cyclodextrin onto polylactic acid (PLLA). Food Hydrocolloids, 88 (2019) 228–236.