Compositos a base de hojas de Eucalyptus nitens y caucho natural como alternativa valiosa para el desarrollo de

materiales elastoméricos de bajo impacto microbiológico

Héctor Aguilar-Boladosa, Natacha Rosalesa, Mohamed Dahroucha, Jose Becerrab, Claudia Perezb

a Departamento de Polímeros, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, Concepción 3349001, Chile

b Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción 3349001, Chile.

Email: haguilar@udec.cl

La industria forestal produce varios subproductos de bajo valor, como corteza, serrín, ramas y hojas, que no se eliminan en última instancia y permanecen en los bosques y en las instalaciones de aserrado, lo que contribuye a la incidencia de incendios forestales, que afectan a gran parte del sur de Chile. Entre estos subproductos se encuentran las hojas, que no solo contienen fibras de celulosa y lignina, sino también aceites esenciales como los terpenos. Estos se biosintetizan de forma similar al cis-1,4-poliisopreno. En este contexto, este trabajo evalúa el uso de hojas secas tamizadas y no tamizadas de Eucalyptus nitens en caucho natural. Entre los resultados más relevantes de este trabajo, se encuentra un aumento significativo de las propiedades mecánicas, como la resistencia a la tracción y el alargamiento a la rotura, alcanzando valores de 9,45 MPa y 649 % de resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura, respectivamente, para una muestra de caucho natural que contiene hojas secas tamizadas de Eucalyptus nitens. Además, se observa que el contenido de este relleno vegetal puede inhibir el efecto antibacteriano del caucho vulcanizado frente a varias bacterias, como Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli K 12, Escherichia coli FT 17 y Pseudomonas fluorescens. Estos resultados son prometedores, ya que no solo añaden valor a un subproducto de la industria forestal, mejorando las propiedades mecánicas del caucho natural desde un enfoque sostenible, sino que también aumentan la afinidad del caucho con microorganismos bacterianos que pueden desempeñar un papel en determinados ecosistemas.

Agradecimientos:

Los autores agradecen al proyecto VRID Nº2024001180INV concedido por la Universidad de Concepción.

Referencias:

[1] Aguilar-Bolados, H.; Rosales-Charlin, N.; Pérez-Manríquez, C.; Torres-Galan, S.; Dahrouch, M.; Verdejo, R.; Hernández Santana, M.; Becerra, J. Composites Based on Eucalyptus Nitens Leaves and Natural Rubber as a Valuable Alternative for the Development of Elastomeric Materials with Low Microbiological Impact. Polymers 2024, 16, 2215. https://doi.org/10.3390/polym16152215