Superficies biopoliméricas funcionales basadas en celulosa y grupos EDTA terminales para la remoción de iones Hg2+: síntesis, caracterización y estudio de propiedades de absorción

Tulio A. Lermaa,b, Victor Palenciaa,c, Mayra Moraa,d, Viviana Garcesa,d, Nazly Chate-Galvisa,b, Manuel Palenciad

a Mindtech Research Group (Mindtech-RG), Mindtech s.a.s., Monteria – Colombia

b Unidad de Desarrollo Tecnológico en Nuevos Materiales (UDT-NM), Polymeiker s.a.s., Monteria – Colombia

c Grupo de Investigación en Quimio-, Bioanalítica e Ingeniería de Datos (GIQBID), Instituto de Ciencia y Tecnología Analítica “Golden-Hammer”, Montería – Colombia.

d Grupo de investigación en Ciencias con Aplicaciones Tecnológicas – GI-CAT, Universidad del Valle, Cali – Colombia

Email: t.lerma@mindtech.com.co

El desarrollo de materiales poliméricos funcionales derivados de biopolímeros es una alternativa para el desarrollo de materiales biodegradables con capacidad de retener iones metálicos y contaminantes orgánicos. En particular, la celulosa es un biopolímero prometedor para la generación de este tipo de materiales, ya que poseen grupos funcionales que pueden ser empleados como centros de reacción para su modificación y adaptabilidad de sus propiedades.  En este sentido, se desarrollaron superficies de celulosa modificada con grupos de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) terminales para la captación de iones Hg2+ de cuerpos de agua contaminados. Así, a través de la técnica Layer-by-Layer, se modificaron superficies de celulosa usando 4,4'-metilenbis(fenilisocianato) (MDI) como agente de acoplamiento de segmentos estructurales de EDTA. Los materiales se caracterizaron estructuralmente mediante FTIR-ATR, SEM-EDX, XRD, TGA, DSC, mediciones de capacidad de retención de agua, mediciones del ángulo de contacto, determinación de la energía libre superficial y UV-Vis. Las propiedades funcionales de adsorción se evaluaron utilizando soluciones patrones de Hg2+ a diferentes valores de pH. Los resultados sugieren que la inserción de grupos quelantes en las superficies se realizó de manera exitosa, obteniéndose materiales funcionalizados con grupos EDTA-terminales, lo que permitió su uso como material adsorbente. Los porcentajes de retención de Hg2+ en medio acuoso fueron de 65.4 % (Ci = 0.50 ppm de Hg2+, pH 7.0). Por lo anterior, es evidente la capacidad de las superficies biopoliméricas funcionales de celulosa y EDTA como un adsorbente eficaz para el tratamiento de Hg2+ en efluentes acuosos.

.

Agradecimientos:

Los autores agradecen a Mindtech SAS y al proyecto BPIN 2020000100261 del SGR.

Referencias:

[1] Palencia M., Espinosa A., et al. Cellulose-based stimuli-responsive hydrogels. Plant and algal hydrogels for drug delivery and regenerative medicine (2021). In: Kumar T., Ghosh B. (Eds). Plant and Algal Hydrogels for Drug Delivery and Regenerative Medicine. Woodhead Publishing. 423-470. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821649-1.00002-7

[2] Otálora A., Lerma T. A., et al. (2021). Emerging organic pollutants in aqueous environments: Detection, monitoring, and removal techniques. Journal of Science with Technological Applications. 10, 92-153. https://doi.org/10.34294/j.jsta.21.10.66

[3] Palencia M., Mora M., et al. (2020). Reinforcing agents based on cellulose fibers modified by insertion of end-alkyl groups obtained from pyrolytic bio-oil of sugarcane bagasse. Polymer Bulletin. 77, 5711-5724.  https://doi.org/10.1007/s00289-019-03050-0