Andamios liofilizados de alcohol polivinílico y quitosano incorporados con nanopartículas de SiO2 para regeneración de tejidos

Daniela Araujo Rodrigueza, Andres Niebles Navasa Carlos-David Grande Tovarb

a Universidad Del Atlántico,Ciencias Básicas , Química, Puerto Colombia, Colombia

Email: carlosgrande@mail.uniatlantico.edu.co

La ingeniería de tejidos es esencial para la recuperación de tejidos dañados, y los andamios basados en biomateriales desempeñan un papel crucial en este proceso al estimular la proliferación celular en áreas afectadas. La biocompatibilidad y la porosidad favorecen el crecimiento del nuevo tejido, donde biopolímeros como el alcohol polivinílico (PVA) y el quitosano (CS) son comúnmente empleados. Por otro lado, las nanopartículas de dióxido de silicio (NPs-SiO2) se destacan por su capacidad para mejorar la cicatrización al estimular el desarrollo celular, además de ser biocompatibles, degradables y termoestables, lo que las hace ideales para la construcción de andamios en ingeniería de tejidos [1].

En este estudio, se sintetizaron cuatro formulaciones de PVA y quitosano con nanopartículas de SiO2 utilizando el método de liofilización [2]. Las membranas se caracterizaron químicamente utilizando técnicas como espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), difracción de rayos X (DRX), análisis termogravimétrico (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC). El análisis FTIR permitió evidenciar los picos vibracionales OH, C-O, C-H y C=O, que proporcionan las bandas distintivas de los polímeros PVA y CS. Se observó una banda ancha entre 3272 y 3316 cm⁻¹, que indica la presencia de enlaces de hidrógeno entre el quitosano y el alcohol polivinílico, provocando estiramientos y solapamientos OH/NH₂, los cuales presentaron cambios a medida que disminuía el porcentaje de quitosano y se incorporaban las nanopartículas. Esto puede deberse a la formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos -OH de la matriz polimérica y las NPs-SiO2 [3].

Asimismo, el estudio cristalográfico confirmó la naturaleza amorfa de la mezcla PVA/CS, que mostró picos de difracción amorfos a 2θ = 19,3° y 22,5°, atribuidos a los planos 110 y 200. El análisis SEM determinó una morfología más compacta y homogénea debido a los fuertes enlaces de hidrógeno intermoleculares del PVA.

Por otro lado, fue posible observar el efecto inhibidor de los andamios frente a enterobacterias como Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae y Staphylococcus aureus ATCC 55804, con un porcentaje de inhibición alrededor del 99%. Del mismo modo, se obtuvieron resultados aceptables en pruebas de implantación subdérmica, evidenciando biocompatibilidad y velocidad de degradación, las cuales promueven la formación de fibras de colágeno y el proceso de cicatrización tisular.

Referencias:

[[1] Scott, M.L., Marquez, G., & Zaritzky, N. (2018). Carbon nanotube-enhanced PVA scaffolds for improved conductivity and cell support in cardiac tissue engineering applications. Biomaterials, 165, 170-182. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2018.01.039

[2] Cheng, K., Ye, Z., Wang, C., & Wei, H. (2021). Lyophilization and its application in the preservation of bioactive substances. Journal of Pharmaceutical Sciences, 110(2), 1261-1272. https://doi.org/10.1016/j.xphs.2020.10.029.

[3] Aldakheel, M.M., Saeed, W.S., & Alnaim, M.M. (2019). Polyvinyl alcohol/chitosan matrices with silver nanoparticles: Potential for wound healing and antimicrobial activity. Materials Science & Engineering C, 105, 110088. https://doi.org/10.1016/j.msec.2019.110088