Desarrollo de  matrices electrohiladas hibridas de poli (ácido láctico) y poliacrilonitrilo (PLA/PAN) funcionalizadas con CaO mediante un diseño multicapa

Fabián Verdugoa, Lissette Montoillec, Fabian Carrascob, Eugenio Riverab,  Paula Zapatac, Daniel Canalesa

a Universidad de las Américas, Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, Instituto de Ciencias Naturales, Santiago, Chile.

b Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Mecánica, Santiago, Chile.

c Universidad de Santiago de Chile, Facultad de química y Biología, Departamento de Ciencias del Ambiente, Santiago, Chile

Email: dcanales@udla.cl

En el desarrollo de andamios para aplicaciones biomédicas, el uso del poli (ácido láctico) PLA ha atraído mucho interés debido a que es un material biocompatible, biodegradable y bioabsorbable [1]. Sin embargo, su uso y aplicación está limitado por dos parámetros esenciales: en primer lugar, tiene una baja respuesta celular, asociada principalmente con su alta hidrofobicidaD y nulo carácter bioactivo [2]. La combinación de PLA con polímeros como el poliacrilonitrilo (PAN) que tiene un carácter más hidrofílico y funcionalizado con nanopartículas como CaO que induce las respuestas biologicas favorables es una estrategia interesante para superar las limitaciones del PLA [3]. En este trabajo se prepararon fibras hibridas de PLA/PAN funcionalizadas con n-CaO mediante electrohilado, aplicando un diseño de deposición en capas alternadas (multicapa) y se evaluó su respuesta mecánica y biologica.

Se fabricaron andamios a partir de soluciones poliméricas de PLA (10% p/V) y PAN (6% p/V) mediante electrohilado a una velocidad de 1,6 ml/h y 20 kV. Las fibras obtenidas fueron caracterizadas morfológicamente mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y sus propiedades mecánicas se evaluaron a través de ensayos de tracción uniaxial y el comportamiento biológico se evaluó con ensayos de viabilidad in vitro e biocompatibilidad in vivo.

Los resultados obtenidos indican que el sistema experimental usado permitió obtener fibras homogeneas para PLA y PAN respectivamente, con una distribución de tamaño bimodal. La evaluación biologica indica que las matrices no generan citotoxicidad, mostrando una buena viabilidad celular frente a la línea celular HFOB 1.19  y HUVEC en los diferentes tiempos estudiados. Por otro lado, la evaluación in vivo indica que las matrices son biocompatibles, reducen el proceso de encapsulación fibrosa y muestran un mejor proceso de cicatrización siendo materiales adecuados para su potencial aplicación en el área biomédica.

Agradecimientos: Los autores agradecen a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID a través del proyecto Fondecyt iniciación N°11241496 y la beca de Doctorado Nacional N°21231931/2023 y a la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación. Universidad de Santiago de Chile a través del Proyecto JUV_INVESTIGADORA_DICYT_USA21991, Código 052416RM_JUVI.

Referencias:

[1] Liang D, Hsiao BS, Chu B. Functional electrospun nanofibrous scaffolds for biomedical applications. Adv Drug Deliv Rev. 2007 Dec 10;59(14):1392-412 [2]. P. Saini, M. Arora, M.N.V.R. Kumar, Poly (lactic acid) blends in biomedical applications, Adv Drug Deliv Rev. 107 (2016) 47–59. [3]. Canales D, Moyano D, Alvarez F, Grande-Tovar CD, Valencia-Llano CH, Peponi L, Boccaccini AR, Zapata PA. Preparation and characterization of novel poly (lactic acid)/calcium oxide nanocomposites by electrospinning as a potential bone tissue scaffold. Biomater Adv;153:213578.