Estudio de Elastómeros de Tiol-eno vitriméricos

Frida Román, Yolanda Calventus, Xavier Fernández-Francos, Hani Alzubi.

Universitat Politècnica de Catalunya, Termodinámica, Terrassa-Barcelona, España

frida.roman@upc.edu

Uno de los desafíos de la investigación en Materiales Poliméricos es la búsqueda de soluciones para resolver el creciente problema de los residuos y los problemas ambientales que estos provocan. En los últimos años, la obtención de nuevos materiales vitriméricos reciclables ha surgido como un área de investigación a desarrollar, por ello el objetivo de este trabajo fue estudiar las propiedades térmicas y viscoelásticas de una serie de muestras de elastómeros de tiol-eno vitriméricos [1,2,3].

Para la preparación se mezcló estequiométricamente dos tipos de monómero alilo una que contiene disulfuro, denominado DAG y la otra sin disulfuro denominada AZAG, con un reticulante de Tiol, tris(3-mercaptopropionato) de trimetilolpropano, denominado S3, dando origen a la familia del sistema S3DAG/AZAG y otra familia con reticulante Pentaeritritol tetrakis 3-mecaptopropionato, S4, denominado sistema S4DAG/AZAG, en ambos se incluyó un fotoiniciador. El proceso de curado se llevó a cabo mediante reacción de curado fotoinducido en un horno UV obteniéndose así películas de ambos sistemas con distintas composiciones, DAG/AZAG (100/0, 75/25, 50/50, 25/75, 12,5/87,5 y 0/100). Una pequeña cantidad de la mezcla fue fotocurada en un DSC-UV a 30 y 40ºC

De los resultados se observó que el calor de reacción de las muestras fotocuradas en el DSC-UV presentan valores mayores en los sistemas S3DAG/AZAG (220J/g) respecto del sistema S4DAG/AZG (190J/g) esos valores no varían en función de la proporción DAG/AZAG. La temperatura de transición vítrea, Tg, de las muestras curadas en el horno UV y el DSC-UV, está en torno a -31ºC par los sistemas con S3 y -28ºC en los sistemas S4, esos valores permanecen constantes, en función de la composición de DAG/AZAG, y temperatura de curado. Se ha evaluado el comportamiento térmico y mecánico de las películas sometidas a tratamientos isotérmicos a 100ºC durante distintos tiempos en función de la composición del DAG. Se observó que la Tg de las películas permanece constante en función del tiempo, pero la proporción de DAG/AZAG si influye observándose un ligero incremento en la Tg desde -25ºC a -22ºC al disminuir el porcentaje de DAG. Los estudios de la Termodegradación en modo dinámico de las películas de ambos sistemas muestran un comportamiento similar, la temperatura del onset disminuye desde 350ºC hasta 310ºC a medida que aumenta el porcentaje de DAG, la película térmicamente más estable es la que posee menor concentración de DAG. El proceso de degradación se produce en dos etapas, reflejadas como dos picos en las curvas DTGA, un 1º pico, entorno a los 370ªC y un 2º pico en torno a los 460ºC, la intensidad de dicho pico se acentúa al aumentar la concentración de AZAG. Respecto a la evolución de la degradación y el tiempo de relajación, de las muestras en modo isotérmico en función del % de DAG/AZAG, se observó que la pérdida de peso es más pronunciada en la muestra que contiene 100% de DAG y se va atenuando al incrementar la concentración de AZAG; el tiempo de relajación, observado por DMA, aumenta al disminuir la concentración de DAG. Se puede concluir que el tipo de reticulante utilizado en el sistema influye sobre la transición vítrea y el calor de reacción. La proporción de DAG/AZAG afecta predominantemente al tiempo de relajación, a su comportamiento termodegradativo, y a la Tg de las películas curadas y sometidas a tratamiento isotérmico.

Agradecimientos: Los autores agradecen al proyecto PID2020-115102RB-C22, y UPC-R02325

Referencias: [1] Hani Alzubi et al. Reactive and Functional Polymers 196 (2024) 105835, [2] Konuray et al. Macromolecules 2023, 56 (13), 4855–4873, [3] Konuray et al. ACS Appl. Polym. Mater. 2023, 5 (3), 1651–1656.