Mezclas de poliácido láctico/polihidroxibutirato (PLA-PHB) funcionalizadas con β-cyclodextrina/isotiocianato de alilo: propiedades estructurales, mecánicas y de degradación en compostaje

Marina P. Arrietaa,b, Alba Maldonadoc, Alejandra Torresc, Álvaro Diazd, Tomas Aguilarc, Carolina Villegasc, Simón Fabaa, Julio Brunac, Tania Silvac, Sara Martínezc, Francisco Rodríguezc,

a Depto. de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, ETSII-UPM, Madrid, España.

b Grupo de Investigación: Polímeros, Caracterización y Aplicaciones (POLCA)

c Packaging Innovation Center (LABEN), Department of Food Science and Technology, Faculty of Technology. Center for the Development of Nanoscience and Nanotechnology (CEDENNA), University of Santiago de Chile, Chile.

d Escuela de Ingeniería Bioquímica, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Av. Brasil 2147 Casilla 4059, Valparaíso, Chile.

e Laboratory of Membrane Separation Processes (LabProSeM), Department of Chemical Engineering and Bioprocess, Engineering Faculty, University of Santiago de Chile, Santiago, Chile

Email: m.arrieta@upm.es

Los polímeros biodegradables como el poli(ácido láctico) (PLA) y el poli(3-hidroxibutirato (PHB) han ganado especial interés en aplicaciones a corto plazo como el envasado de alimentos. La estrategia de mezclar estos dos polímeros permite obtener un material totalmente biodegradable con características específicas mejoradas debido a que el PHB mejora la cristalinidad del PLA, y el PLA mejora la procesabilidad del PHB [1]. Sin embargo, los films de PLA-PHB son rígidos y quebradizos y es por ellos que se suelen incorporar plastificantes para la fabricación de films, como el acetil tributil citrato (ATBC) [1]. Asimismo, resulta de elevado interés incorporar sustancias bioactivas a la matriz de PLA-PHB-ATBC para desarrollar envases alimentarios activos biodegradables [1,2]. El isotiocianato de alilo (AITC) es un aceite esencial de la mostaza, el wasabi y el rábano picante con propiedades antimicrobianas.

En este trabajo, como el AITC es volátil se ha encapsulado en una β-cyclodextrina para protegerlo de la degradación térmica, formando un complejo de inclusión (CI) [2] y se ha incorporado en un 5 y 10 % p/p a mezclas de PLA-PHB-ATBC mediante extrusión seguido de formación de film. El CI protegió al AITC de la degradación térmica, el ATBC favoreció la dispersión del CI en la matriz polimérica de PLA-PHB y permitió obtener films flexibles, mientras que el CI disminuyó ligeramente la flexibilidad de los films. La incorporación de un 10 % p/p de CI aceleró la desintegración en condiciones de compostaje de las mezclas de PLA-PHB-ATBC.

Agradecimientos:

Los autores agradecen a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) por los proyectos FONDECYT 1211391, FOVI220086, EQM190104, y AFB220001 y al MCIN/AEI/10.13039/501100011033 (España) y “FEDER Una manera de hacer Europa” por el proyecto I+D+i PID2021-123753NA-C32.

Referencias:

[1] MP Arrieta, MdM Castro-López, E Rayón, L Barral, J López, MV González-Rodríguez, Plasticized Poly(lactic acid)–Poly(hydroxybutyrate) (PLA–PHB) Blends Incorporated with Catechin Intended for Active Food-Packaging Applications, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62 (41), 10170-10180 (2014).

[2] C Muñoz-Shugulí, F Rodríguez-Mercado, C Mascayano, A Herrera, JE Bruna, A Guarda, MJ. Galotto, Development of inclusion complexes with relative humidity responsive capacity as novel antifungal agents for active food packaging, Frontiers in Nutrition, 8,1-13, (2022)