Usos de poli (anhídrido maleico-alt-etileno)  como compatibilizador para enzimas inmovilizadas

Alex Daniel González Vásqueza, Marcela del Pilar Urzúa Acevedob, Roberto Fernández-Lafuentec

a,b Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, Departamento de Química, Santiago, Chile.

c Instituto de Catálisis y Petroleoquímica ICP-CSIC, Madrid, España.

Email: alex.gonzalez@ug.uchile.cl

La inmovilización de enzimas ha sido de mucha importancia en los últimos años, ya que con ella se ha logrado encontrar soluciones a los distintos problemas que generaba el uso de enzimas en solución para distintos procesos.

En este trabajo se estudió el efecto como compatibilizador del polímero poli (anhídrido maleico-alt-etileno) (PEMA) en perlas entrecruzadas de octil agarosa, las cuales inmovilizan la enzima Lipasa B de Cándida antártica (CALB). [1]

El soporte mencionado anteriormente inmoviliza la enzima CALB a través de activación interfacial, es decir, por interacciones hidrofóbicas entre la enzima y las perlas entrecruzadas. Debido a esto, se utilizó PEMA para producir entrecruzamiento, ya sea físico o químico, entre las distintas unidades de enzimas inmovilizadas con las unidades de anhídrido maleico/ácido maleico de PEMA. Junto con ello, la enzima inmovilizada, en alta y baja carga de esta, fue aminada para aumentar el número de grupos amino presentes en la superficie de esta, para así incrementar también el entrecruzamiento polímero-enzima inmovilizada.

El entrecruzamiento con PEMA se llevó a cabo en distintas condiciones, siendo utilizadas las modificaciones a pH 5, 7 y 9, tanto para los sistemas aminados como para los no aminados. Con estos nuevos biocatalizadores obtenidos, se estudió su estabilidad a través de inactivaciones térmicas a pH 7 y 74°C durante 4 h. Se estudió además el mecanismo de entrecruzamiento de PEMA con CALB inmovilizada, pudiendo ser covalente o no covalente, a través de electroforesis. También se estudió el aumento/disminución de la actividad de la enzima pre y post aminación de CALB inmovilizada junto con la pre y post modificación con PEMA. Finalmente se midió si existe un cambio en la actividad/especificidad de todos los biocatalizadores frente a Triacetina, R/S-metil mandelato y pNPB antes y después de las modificaciones.

Los resultados indican que el entrecruzamiento utilizando PEMA en los biocatalizadores de CALB inmovilizada con alta y baja carga de enzima, presentan una mayor estabilidad térmica respecto a CALB inmovilizada sin utilizar PEMA, resultado que se ve reflejado a través de las inactivaciones realizadas. Para la electroforesis se obtuvo que el entrecruzamiento es mayoritariamente a través de interacciones hidrofóbicas y no de tipo covalente. Finalmente se obtuvo variaciones en la actividad de los distintos biocatalizadores frente a los distintos sustratos mencionados con anterioridad.

En conclusión, el uso de PEMA como compatibilizador para entrecruzar unidades de CALB inmovilziada en un soporte de perlas de octil-agarosa sí produce cambios en su actividad respecto a distintos sustratos y mejora la estabilidad térmica de CALB.

Agradecimientos:

Beca Doctorado Nacional N° 21212403 Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, Ministerio de Ciencia e Innovación and Agencia Estatal de Investigación (Spanish Government) (PID2022-136535OB-I00) y Proyecto FONDECYT Regular N° 1231631.

Referencias:[1] Abellanas-Perez, P., et al. (2024). The Effects of Buffer Nature on Immobilized Lipase Stability Depend on Enzyme Support Loading. Catalysts, 14(2), 105.